## ICS 53.020.30

J80

JB/T 8108.2－1999

eqv ISO 3077∶1984

起重用短环链  用于葫芦和其他

起重设备的T（8）级校准链条

Short link chain for purposes—Grade T(8),

calibrated , for chain hoists and lifting appliances

1999-06-28 发布

2000-01-01 实施

国 家 机 械 工 业 局     发 布

前    言

JB/T 8108.2－1999

本标准等效采用ISO 3077∶1984《起重用短环链—用于葫芦和其他起重设备的T（8）级校准链条》（第二版）。

本标准是对JB/T 8109—95《起重用短环链  用于葫芦和其他起重设备的T（8）级校准链条》的修订。

本标准仅在以下两处与ISO 3077有差异：

——根据我国标准体系与构成，在引用标准中做了适当的调整；

——链条的材质根据我国钢材品种及国内多年制造经验，采用20Mn2合金结构钢丝制造。

本标准是JB/T 8108《起重用短环链》系列标准中的一部分，该系列标准包括以下两部分：

JB/T 8108.1—1999  起重用短环链  验收总则

JB/T 8108.2—1999  起重用短环链  用于葫芦和其他起重设备的T（8）级校准链条

本标准自实施之日起代替JB/T 8109—95。

本标准的附录A是标准的附录。

本标准由全国起重机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：杭州武林机器厂。

本标准主要起草人：陈绍荣、崔振元。

ISO  前  言

JB/T 8108.2－1999

ISO（国际标准化组织）是各国标准化团体（ISO成员团体）的全球性组织。各项国际标准的起草工作是通过ISO各个技术委员会完成的。对某一项已建立技术委员会的课题感兴趣的每一个成员团体,均有权派代表参加该技术委员会。一些与ISO有联系的官方的和非官方的国际组织也可参与这项工作。

技术委员会已采纳的国际标准草案在由ISO理事会接受作为国际标准前应分发至各成员团体进行投票表决。

国际标准ISO 1834由ISO/TC 111“钢制圆环链、链轮、起重吊钩和附件”技术委员会起草。

该标准第一版（ISO 3077∶1980）已由下列国家的成员团体投票通过：

澳大利亚				印  度							瑞  	典

奥地利				意大利							土耳其

比利时				朝鲜民主主义人民共和国			英  国

加拿大				墨西哥							美  国

智  利				波  兰							苏  联

捷克斯洛伐克			南非共和国						南斯拉夫

德  国				西班牙

下列国家的成员团体已表示从技术角度不赞成该文件：

法国  日本  荷兰

这次第二次版撤消并取代了ISO 3077∶1980，其中包括1983年5月份发给成员团体的修订件1，并已由下列国家的成员团体投票通过：

澳大利亚				埃  及							英  国

奥地利				罗马尼亚							苏  联

比利时				南非共和国						南斯拉夫

加拿大				瑞  典

下列国家的成员团体已表示从技术角度不赞成该文件：

德国  印度

国家机械工业局 1999-06-28 批准

中华人民共和国机械行业标准

起重用短环链  用于葫芦和其他

起重设备的T（8）级校准链条

Short link chain for purposes—Grade T(8),

calibrated , for chain hoists and lifting appliances

JB/T 8108.2－1999

eqv ISO 3077∶1984

代替JB/T 8109—95

2000-01-01 实施

# 1  范围

本标准规定了T级起重链的要求。此起重链经过精确校准，用于葫芦和类似设备的承载链。链条是由圆钢电焊成的短环链组成，并经充分热处理和试验，符合JB/T 8108.1的规定。

本标准包括的链条尺寸范围为4~20mm，附录A（标准的附录）给出了6~19mm的暂用附加尺寸范围。

# 2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

JB/T 8108.1—1999  起重用短环链  验收总则

YB/T 5148—1993	  金属平均晶粒度测定方法

YB/T 5211—1993	  链式葫芦起重圆环链用钢丝

# 3  定义

本标准采用下列定义。

JB/T 8108.1中的定义适用于本标准。

# 4  尺寸

4. 1  名义直径（见JB/T 8108.1—1999中第3章定义）

链条的名义直径应符合表2第一栏列出的尺寸，即用于制造链条的圆钢或钢丝的名义直径dn。

注：控制制造链条用的材料尺寸是重要的，但本标准所指的是成品链，必须设想检验人员可能没有机会去追究原材料尺寸的规定。因此，制造厂必须保证原材料的尺寸在允许公差范围内。

4. 2  实际直径（见JB/T 8108.1中关于实际直径的定义和测量方法）

4. 2. 1  直径公差

当实际直径小于18mm时，成品链环除焊缝处外任何截面直径的公差应不超过名义直径的2%~ –6%。

国家机械工业局 1999-06-28 批准

当实际直径大于或等于18mm时，成品链环除焊缝处外任何截面直径的公差应不超过名义直径的5%~ –5%。

4. 2. 2  焊缝处的公差

焊缝处的实际直径dw在任何截面内应不小于焊缝处邻近的实际直径d，且焊缝处的公差应不大于下列数值（见图1和表2）：

1型：任何方向上为名义直径的8%；

3型：与链环平面垂直的方向上为名义直径的8%，其他平面为17%。

4. 2. 3  焊接影响长度

焊接影响长度e，在链环中心的任何一侧应不超过名义直径的0.6倍。

4. 3  长度和宽度

链环的长度和宽度尺寸应符合表2和图2的规定。

4. 3. 1  名义尺寸

优先选用的名义尺寸如下：

节距P（链环的内长）为链条名义直径dn的3倍。

外宽W为链条名义直径dn的3.25倍。

当链条须与不同尺寸的链轮相配使用时，其节距和外宽应在洽谈和订货时明确规定。

4. 3. 2  公差

4. 3. 2. 1  外宽（在成品链上测量）

非焊缝处的实际外宽应在式（1）范围内：

实际外宽=W+0.075dn0 ……………………………………（1）

4. 3. 2. 2  长度（在成品链上测量）

当载荷不超过规定的链条验证力一半的情况下，测得一个链环的内长或从链条承载面到承载面测得N个链环的内长总和L，与名义长度NP的相对误差应不超过式（2）以百分比表示的公差值，并示例如表1。

ΔLNP×100(%)=+(1.6N+0.33)0  （%） ……………………（2）

表 1  示例

| 名 义 直 径 dn mm | 链 环 数 N | 公 差（取 正 值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | mm |
| 6.3 | 1 5 21 | 1.93 0.65 0.406 | 0.37 0.61 1.61 |
| 10 | 1 5 21 | 1.93 0.65 0.406 | 0.58 0.975 2.56 |
| 20 | 1 5 21 | 1.93 0.65 0.406 | 1.16 1.95 5.12 |

dn—链条的名义直径；

d—非焊缝处测得的实际直径；

dw—焊缝处测得的实际直径（1型焊接链）或与链环平面相垂直的焊缝处尺寸（3型焊接链）；

G—其他平面上的尺寸（3型焊接链）；

e—链环中心任何一侧的焊接影响长度

所有链环型式：					焊接公差：

e≤0.6dn						1型：dw=d+0.08dn0

d< 18mm时，d=dn+0.02dn−0.06dn		3型：dw=d+0.08dn0

d≥18mm时，d=dn+0.05dn−0.05dn		G=d+0.17dn0

图 1  链环型式和焊接公差

注：下面所有尺寸均依照链条的名义直径dn给出：

节距P（内长）优先值为3dn；

外宽W（非焊缝处）的优先值为3.25dn；

内宽W1的最小允许值为1.25dn（非焊缝处）或采用能防止链条扭结的最小尺寸；

长度L（见4.3.2.2）

图 2  链条和链环尺寸

表 2  T（8）级校准链尺寸（代号见图1和图2）	mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义直径 dn | 直径公差 (d–dn) | 焊缝处最大公差（见图1） |  | 优选节距P（内长） (3dn) | 单 链 环 节距公差 （取正值） | 优选外宽W (3.25dn) | 非焊缝处的外宽公差（取正值） （0.075dn） |
|  |  | 1型和3型 (dw–d) | 3型 (G–d) |  |  |  |  |
| 4 | +0.08 –0.24 | 0.32 | 0.7 | 12 | 0.23 | 13 | 0.30 |
| 5 | +0.10 –0.30 | 0.4 | 0.85 | 15 | 0.29 | 17 | 0.38 |
| 5.6 | +0.11 –0.34 | 0.45 | 0.95 | 17 | 0.33 | 19 | 0.42 |
| 6.3 | +0.13 –0.38 | 0.5 | 1.05 | 19 | 0.37 | 21 | 0.48 |
| 7.1 | +0.14 –0.43 | 0.57 | 1.2 | 21 | 0.41 | 23 | 0.54 |
| 8 | +0.16 –0.48 | 0.64 | 1.35 | 24 | 0.46 | 26 | 0.60 |
| 9 | +0.18 –0.54 | 0.72 | 1.55 | 27 | 0.52 | 30 | 0.68 |
| 10 | +0.20 –0.60 | 0.8 | 1.7 | 30 | 0.58 | 33 | 0.75 |
| 11.2 | +0.22 –0.67 | 0.9 | 1.9 | 34 | 0.66 | 37 | 0.84 |
| 12.5 | +0.25 –0.75 | 1.0 | 2.15 | 38 | 0.73 | 41 | 0.94 |
| 14 | +0.28 –0.84 | 1.12 | 2.4 | 42 | 0.81 | 46 | 1.05 |
| 16 | +0.32 –0.96 | 1.28 | 2.7 | 48 | 0.93 | 52 | 1.2 |
| 18 | ±0.90 | 1.44 | 3.05 | 54 | 1.04 | 59 | 1.35 |
| 20 | ±1.0 | 1.6 | 3.4 | 60 | 1.16 | 65 | 1.5 |

# 5  材料和制造

5. 1  材质

钢材必须由平炉、电炉或氧气顶吹转炉冶炼而成。

提供给链条制造厂的成品钢材，在对圆钢、钢丝或成品链环进行检验分析时应满足下列要求：

钢材必须是镇静钢，可焊性和冷弯性好，并含有足够量的合金元素，以确保链条在经适当的热处理后的力学性能。

链条应采用力学性能不低于YB/T 5211中的20Mn2钢制造。

钢材的晶粒度按照YB/T 5148进行测定，应达到奥氏体晶粒度5级以上。

制造厂应按上述要求选择钢材，以便经相应的热处理后的成品链条能满足本标准规定的力学性能。

5. 2  热处理

所有链条在承受制造过程中的试验力检验之前，应进行淬火和回火处理。

5. 3  制造过程中的试验力

在制造过程中经过热处理的链条，应能承受表4或表A2中第五栏内规定的制造过程中的试验力，其值为60%的最小破断力。

5. 4  验收时的验证力

表4中第二栏或表A2中第二栏所列的验证力，只在验收试验和检验时采用。本级别链条制造过程中的试验力（见5.3）已满足了JB/T 8108.1—1999中5.4所规定的验收时的验证力的要求。

# 6  试验要求

6. 1  力学性能和试验力

力学性能应符合表3的规定。表4和表A2规定了各种尺寸链条的试验力。

表 3  力学性能

| 力 学 性 能 | 要 求 |
| --- | --- |
| 在规定最小破断力作用下的平均应力2Fm min /（πd2n） 验证力作用下的平均应力2Fe /（πd2n） 验证力与规定最小破断力的比值 规定的总极限伸长率的最小值 极限工作载荷时的平均应力 | 800MPa 400MPa 50% 10% 200MPa |
| 注 1 表中的应力是由力除以链环两侧的总截面面积而得到的平均应力。实际上应力是非均匀分布的，特别是链环外弧面处的最大内应力比平均应力要大得多。 2 选取的工作载荷，在任何情况下应不超过表4中第四栏或表A2中第四栏所规定的极限工作载荷。 |  |

表 4  T（8）级校准链试验要求

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义直径dn mm | 验收时的验证力Fe kN | 最小破断力Fm min kN | 极限工作载荷CP t | 制造过程中的试验力 kN |
| 4 | 10.1 | 20.2 | 0.5 | 12 |
| 5 | 15.8 | 31.6 | 0.8 | 19 |
| 5.6 | 19.8 | 39.6 | 1.0 | 24 |
| 6.3 | 25 | 50 | 1.25 | 30 |
| 7.1 | 31.7 | 63.1 | 1.6 | 38 |
| 8 | 40.3 | 80.6 | 2.0 | 48 |
| 9 | 51 | 102 | 2.5 | 61 |
| 10 | 63 | 126 | 3.2 | 76 |
| 11.2 | 79 | 158 | 4.0 | 94 |
| 12.5 | 99 | 198 | 5.0 | 119 |
| 14 | 124 | 248 | 6.3 | 149 |
| 16 | 161 | 322 | 8.0 | 193 |
| 18 | 204 | 408 | 10.0 | 245 |
| 20 | 252 | 504 | 12.5 | 302 |

6. 2  试样选择

试样应按JB/T 8108.1的规定选择，检验员应从200m或较短的链条中取样。

6. 3  静拉力试验

6. 3. 1  试验机和试验方法

试验机和试验方法应符合JB/T 8108.1的规定。

6. 3. 2  拉力试验

破断力应不小于表4第三栏或表A2第三栏中的规定。

6. 3. 3  总极限伸长率

按JB/T 8108.1的规定，且总极限伸长率应不小于10%。

# 7  检验

7. 1  检验项目

检验项目应符合JB/T 8108.1的规定。

7. 2  验收

验收程序应符合JB/T 8108.1的规定。

# 8  标记

8. 1  质量标记

链条的质量标记为T或8，并应符合JB/T 8108.1的规定。

8. 2  识别标记

识别标记应符合JB/T 8108.1的规定。

8. 3  检验标记

检验标记应符合JB/T 8108.1的规定。

# 9  试验合格证书

如有要求，制造厂供应的每批链条应提供一份包括JB/T 8108.1中规定的试验和检验内容的合格证书。合格证书的格式见JB/T 8108.1—1999中附录C。

# 10  验收总则

链条必须完全符合JB/T 8108.1及本标准的技术要求。

# 附  录  A

A1  表A1所列的暂用附加尺寸和表A2所列的试验要求作为选择链条的过渡措施。

（标准的附录）

T（8）级校准链暂用附加尺寸及试验要求

表 A1  尺寸（代号见图1和图2）	mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义直径 dn | 直径公差 (d–dn) | 焊缝处最大公差（见图1） |  | 优选节距P（内长） (3dn) | 单 链 环 节距公差 （取正值） | 优选外宽W (3.25dn) | 非焊缝处的外宽公差（取正值） （0.075dn） |
|  |  | 1型和3型 (dw–d) | 3型 (G–d) |  |  |  |  |
| 6 | +0.12 –0.36 | 0.48 | 1.0 | 18 | 0.35 | 20 | 0.45 |
| 7 | +0.14 –0.42 | 0.56 | 1.2 | 21 | 0.41 | 23 | 0.53 |
| 8.7 | +0.17 –0.52 | 0.7 | 1.5 | 26 | 0.50 | 29 | 0.66 |
| 9.5 | +0.19 –0.57 | 0.76 | 1.6 | 29 | 0.56 | 31 | 0.72 |
| 10.3 | +0.21 –0.62 | 0.82 | 1.75 | 31 | 0.60 | 34 | 0.78 |
| 11 | +0.22 –0.66 | 0.88 | 1.85 | 33 | 0.64 | 36 | 0.83 |
| 12 | +0.24 –0.72 | 0.96 | 2.05 | 36 | 0.69 | 39 | 0.90 |
| 13 | +0.26 –0.78 | 1.04 | 2.2 | 39 | 0.75 | 43 | 0.98 |
| 13.5 | +0.27 –0.81 | 1.08 | 2.3 | 41 | 0.79 | 44 | 1.02 |
| 16.7 | +0.33 –1.00 | 1.34 | 2.85 | 50 | 0.97 | 55 | 1.26 |
| 19 | ±0.95 | 1.52 | 3.25 | 57 | 1.10 | 62 | 1.43 |

表 A2  试验要求

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义直径dn mm | 验收时的验证力Fe kN | 最小破断力Fm min kN | 极限工作载荷CP t | 制造过程中的试验力 kN |
| 6 | 22.7 | 45.4 | 1.1 | 27 |
| 7 | 30.8 | 61.6 | 1.5 | 37 |
| 8.7 | 47.6 | 95.2 | 2.4 | 57 |
| 9.5 | 57 | 114 | 2.8 | 68 |
| 10.3 | 67 | 134 | 3.3 | 80 |
| 11 | 77 | 154 | 3.8 | 92 |
| 12 | 91 | 182 | 4.6 | 109 |
| 13 | 107 | 214 | 5.4 | 128 |
| 13.5 | 115 | 230 | 5.8 | 138 |
| 16.7 | 176 | 352 | 8.9 | 211 |
| 19 | 227 | 454 | 11.5 | 272 |

JB/T 8108.2－1999

中  华  人  民  共  和  国

机 械 行 业 标 准

起重用短环链  用于葫芦和其他

起重设备的T（8）级校准链条

JB/T 8108.2－1999

*

机械科学研究院出版发行

机械科学研究院印刷

（北京首体南路2号    邮编 100044）

*

开本880×1230  1/16  印张X/X  字数XXX,XXX

19XX年XX月第X版  19XX年XX月第X印刷

印数1－XXX    定价 XXX.XX元

编号  XX－XXX

机械工业标准服务网：http://www.JB.ac.cn